МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ НАНОПОРОШКОВ СПЛАВОВ

СИСТЕМЫ W-Ni-Fe-Co

С.А. ТИХОМИРОВ,  И.В. ТРЕГУБОВА,  В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

Введение.

Разработка нового поколения техники определяет потребность в высокоплотных материалах с повышенной прочностью. Особо возрастает роль структуры при работе материала не только в условиях квазистатических, но и динамических нагружений в различных температурных интервалах [1].

В последние годы ведутся интенсивные исследования по созданию тяжелых вольфрамовых сплавов с повышенным содержанием вольфрама и с матрицами, обеспечивающими высокую способность к локализации адиабатического сдвига, что позволяет повысить специальные свойства сплавов [2-5]. Наиболее массовым видом применения тяжелых вольфрамовых сплавов (ТВС = WHA) W-Ni-Fe-Co является их использование для боеприпасов, и, прежде всего, сердечников бронебойных подкалиберных снарядов (БПС). Известно, что ударники из обедненного урана (ОУ) (например, сплав U-3/4Ti) значительно превосходят ударники из ТВС по своей проникающей способности. Однако, коррозионные, экологические и политические проблемы, возникающие при использовании стрежней для метания, изготовленных из ОУ, вновь повысили интерес к разработке и усовершенствованию ТВС в целом и особенно ТВС с повышенной способностью к локализации адиабатического сдвига (АС) [6]. В связи с этим, в настоящее время к числу актуальных проблем относится разработка тяжелых сплавов нового типа на основе вольфрама с матрицами – связками, обладающими повышенной способностью к формированию ПАС, например при использовании альтернативных связок или создании в ТВС ультрадисперсной или нано структуры [7]. Актуальной становится задача разработки методов, позволяющих в ходе изготовления нанопорошков регулировать структуру и свойства получаемых конечных материалов [8].

Проведенный в работе [9] анализ способов получения нанопорошков и их консолидации показал, что, все рассмотренные методы получения порошков (плазменный метод с быстрой кристаллизацией, газофазное получение порошков с покрытиями, высокоэнергетический размол, в том числе криогенный, и др.) являются малопроизводительными и энергозатратными, поэтому был выбран экономичный, производительный, не требующий специализированного оборудования химико-металлургический метод синтеза нанопорошков. Химико-металлургическим методом были синтезированы нанопорошки многокомпонентного сплава (расчетный состав W-7,2%Ni-1,8%Fe-1%Co).

Методы исследования.

Для анализа материалов были использованы следующие методы:

- определение содержания никеля, железа и кобальта  проводили методомами атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) и атомно-эмиссионной спектрометрии с индукционной плазмой (АЭС и ИНП). Использовали плазменный спектрометр Ультима-2 (фирма Жобен Ивон, Франция) и атомно-абсорбционный спектрометр ААС-3 (Германия),

- определение содержания хлора проводили титриметрически,

- определение фазового состава порошков методом рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с математической обработкой полученных результатов и использованием информации каталога данных ASTM;

- определение удельной поверхности порошков на анализаторе удельной поверхности и пористости TriStar-3000 (Micromeritics, USA) по низкотемпературной адсорбции-десорбции азота (метод БЭТ).

Растворами солей никеля, железа и кобальта заливали твердую вольфрамовую кислоту и при постоянном перемешивании, выпаривали до сухого остатка. Удельная поверхность смеси порошков до восстановления, определенная методом БЭТ, составила 4,3 м2/г. Этот метод позволяет более точно регулировать химический состав конечного продукта нежели  метод, когда составы для восстановления получали механическим смешиванием маловодных гидроксидов железа, никеля и кобальта с вольфрамовой кислотой.

Исследована структура, фазовый состав и дисперсность синтезированных порошков, которые влияют на механизмы консолидации и свойства массивных образцов. Удельная поверхность восстановленного порошка на основе вольфрама, определенная методом БЭТ, составила 1,9 м2/г, что соответствует среднему размеру частиц (при плотности материала 18,6 г/см3) около 170 нм. Обнаружено взаимное влияние компонентов смеси в ходе восстановления, выражающееся в снижении температурных интервалов металлизации.

На рис.1 и рис.2 представлены рентгенограммы прекурсора на основе вольфрама и восстановленного порошка W-Ni-Fe-Co.

Рис.1. Рентгенограмма полученного порошка                 Рис.2. Рентгенограмма восстановленного

прекурсора на основе вольфрама                                      порошка W-Ni-Fe-Co

Выводы.

В работе был развит химико-металлургический метод для получения легированных нанопорошков на основе вольфрама. Отработаны режимы синтеза, позволяющие получать нанопорошки на основе вольфрама с заданным комплексом свойств. Изучены характеристики легированных нанопорошков на основе вольфрама такие, как химический и фазовый составы, размеры наночастиц и агломератов

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-03-00040-а).

Литература:

- Поварова К.Б., Макаров П.В., Ратнер А.Д., Заварзина Е.К., Волков К.В. Тяжелые сплавы типа ВНЖ-90. I. Влияние легирования и режимов получения порошков вольфрама на их строение, микроструктуру и свойства спеченных сплавов // Металлы, 2002, № 4, С.39-48.

- M. Debata, A. Upadhyaya. Effect of boron addition on sintering of tungsten based alloys. J. Mater. Sci. 2004. V. 39, P.2539-2541.

- D. Rittel, G. Weisbrod. Dynamic fracture of tungsten base heavy alloys. International Journal of fracture. 2001. V. 212. P. 87-98.

- S. Eroglu, H. Erken, T. Baykara. Surface hardening of tungsten heavy alloys. Scripta Mater. 1998. Vol.38. № 1. P.131-136.

- Zhigang Wei e.o. Influence of microstructure on adiabatic shear localization of pre-twisted tungsten heavy alloys. Intern. J. of impact engineering, 2000, V. 24. P.747-758.

- Magness L.S. Refractory metals for ordnance applications // Proc. of the Fourth Intern. Conf. on Tungsten; Refractory Metals and Alloys: Processing, Processing and Applications / Eds. Bose A., Dowding R.J. Princeton. 1997. P.41-57.

- Tham R.H., Hohler V. Dynamic behavior of novel tungsten penetrator materials // Proc. of the Fourth Intern. Conf. on Tungsten; Refractory Metals and Alloys: Processing, Processing and Applications / Eds. Bose A., Dowding R.J. Princeton. 1997. P.159-166.

- Magness L.S., Kapoor D. Tungsten composite materials with alternative matrices for ballistic applications. // Tungsten, Hard Metals, and Refractory alloys 5-2000. Proc. of the fifth Intern. Conf. on Tungsten; Hard Metals and Refractory Alloys: / Eds. Greenfield M.S., Oakes J.J. Princeton. N. Jersey 2000. P. 15-23.

- Поварова К.Б., Алымов М.И., Гаврилин О.С., Дроздов А.А., Евстратов Е.В., Качнов А.И., Салько А.Е. Исследование влияния режимов спекания нанопорошков тяжелых сплавов системы W-Ni-Fe-Co на структуру и плотность компактных образцов // Металлы. 2007. № 6.