Структурные и технологические закономерности

формирования  поверхностных  наноструктурированных слоев

из материалов  с эффектом памяти формы плазменным

напылением механоактивированных порошков

Ж. М. Бледнова,  П. О. Русинов

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия

Введение. Одной из главных особенностей современных наукоемких технологий является стремление создавать и использовать новые материалы, обладающие, помимо уникальных сочетаний механических, физических и других свойств, способностями  активно реагировать на изменение внешних условий или внешнее воздействие (интеллектуальные материалы). В этой связи формирование наноструктурных состояний в материалах с эффектом памяти формы (ЭПФ), как в объеме, так и на их поверхности  является важным направлением современного материаловедения [1,2]. Это особенно важно для создания функциональных материалов нового поколения, поскольку их надежная эксплуатация требует обеспечения достаточного запаса прочности. Применение материалов с нанострктурированными поверхностными слоями из сплавов с ЭПФ позволит существенно повысить  износостойкость, усталостную долговечность, коррозионную стойкость  при обеспечении функциональных свойств памяти и, как следствие, повысить эксплуатационный ресурс работы изделий. В настоящей работе приводятся результаты исследования по формированию на сталях поверхностных наноструктурированных слоев из материалов с ЭПФ плазменным напылением механоактивированных порошков.

Материалы и методы исследования. Формирование поверхностных слоев производилось путем плазменного напыления механоактивированного порошка из материалов с ЭПФ на основе TiNi на модернизированной установке УПУ-3Д [3,4]. В качестве материала для механоактивации использовали порошки никелида титана на основе B2-соединения марки ПН55Т45 эквиатомного состава (Ti–50 ат.%Ni) производства НПО «Тулачермет». Температура плавления Тпл=1310°С, твердость HRCэ 55-60. В качестве основы использовались: сталь 45, сталь 40Х. Размер фракций порошка ПН55Т45 в исходном состоянии составлял 15-20 мкм (рис. 1,а). Структура пороша TiNi состоит преимущественно из аустенитной фазы (~95%) с небольшим количеством мартенситной фазы (~5%).

Для механической активации и измельчения порошка ПН55Т45 использовали аттритор со следующими параметрами: объем рабочей камеры 0,5л, скорость вращения мешалки 600-1200 мин-1, диаметр стальных шаров составлял 6 мм. Обработку в аттриторе осуществляли в жидких средах (керосин) или защитных атмосферах (аргон). Порошок ПН55Т45 после механоактивации представляют собой плоские диски размером от 0,9 до 7 мкм (рис. 1,б).

а) б)

Рис. 1.  Морфология частиц порошка ПН55Т45 до механоактивации (400 –а); после механоактивации в течение 1 ч ×500 –б)

Основным исследовательским инструментом на каждом этапе выполнения работы являлась электронная и оптическая металлография. Металлографический анализ проводился на растровом электронном микроскопе сверхвысокого разрешения JSM–7500F, просвечивающем электронном микроскопе JEM – 2100, измерительном микроскопе ИМЦ-100, оптическом микроскопе NU-2E (Carl Zeiss Jena). Рентгенофазовый анализ проводили на приборе Shimadzu XRD - 7000 в Cu-Кα  излучении (λ=1,54051) с Ni-фильтром. Термический анализ материала с ЭПФ на основе TiNi  проводился на установке NETZSCH STA 409 PC при скоростях нагрева и охлаждения 10оС/мин для получения кривой «нагрев-охлаждение».

Исследования эксплуатационных (микротвердость, усталостная  прочность, износостойкость, коррозионная стойкость)  и функциональных свойств сталей поверхностно-модифицированных сплавами с ЭПФ (ПМСЭПФ) на основе TiNi проводились экспериментальными и численными методами, на специиальном и стандартном оборудовании (МУИ-6000, УМЭ-10ТМ,  ЭКПС-50).

Технология формирования поверхностных слоев. Перед плазменным напылением порошка ПН55Т45 проводили очистку поверхностей стальных образцов от загрязнений, осуществляли дробеструйную обработку с последующим травлением 15-20% раствором HNO3. Для повышения прочности сцепления покрытия с подложкой на подготовленную поверхность наносили плазменным напылением подслой Ni из порошка ПНК1-ВЛ7 (НПО «Тулачермет»), затем на подслой Ni осуществляли плазменное напыление механически активированного порошка ПН55Т45.

Анализ результатов исследований ряда авторов [5,6]  и собственные  исследования [3,4] позволили выявить основные технологические параметры процесса плазменного напыления, определяющие качество и свойства покрытия. К основным технологическим параметрам плазменного напыления относятся: величина тока дуги, напряжение, расход и состав плазмообразующего газа, расход порошка и транспортирующего газа, дистанция и угол напыления, скорость перемещения и подача плазматрона, скорость вращения покрываемой детали. Именно они определяют такие характеристики покрытия как прочность сцепления с подложкой, когезионную прочность, уровень остаточных напряжений, пористость, структуру и толщину напыленного слоя. Опыт  показывает, что оптимальным составом плазмообразующего газа является смесь аргона и азота с концентрацией азота в пределах  20-30% [3,5], что приводит к резкому снижению количества  пор в плазменном покрытии, увеличению пластичности расплавленных частиц при ударе о подложку, увеличению прочность сцепления покрытия с подложкой.

Рис. 2. Влияние параметров технологического процесса плазменного напыления на прочность сцепления с подложкой и пористость покрытия

Для придания материалам поверхностно-модифицированных сплавами с ЭПФ (ПМСЭПФ) особых функционально-механических свойств используют термодеформационные методы, которые включают термическую обработку (ТО) и поверхностное пластическое деформирование (ППД). ТО и ППД в сочетании с плазменным напылением при создании поверхностных структур с памятью формы позволяют обеспечить им широкий спектр свойств (ЭПФ, износостойкость, усталостную прочность, сопротивление агрессивным средам). Термомеханическая обработка (ТМО) является конечной операцией технологического процесса и заключается в проведении комбинированной обработки, включающей ППД при температуре прямого мартенситного превращения МП (Ms-Mf). ППД проводили методом обкатки в трёхроликовом приспособлении (диаметр ролика ( 50 мм, ширина 8 мм) при следующих параметрах обкатки: контактная нагрузка на каждый ролик - Р=1÷10 кН, скорость обкатки - v=94·10-3 ÷97·10-3 м/с, продольная подача – S=0,07÷0,1 мм/об.

Особенности формирования структуры в ПМСЭПФ TiNi

Макро- и микроанализ поверхностных слоев сплава TiNi, полученных по отработанной технологии, показал, что структура покрытий достаточно плотная, с размером зерна от 18 до 140 нм (рис. 3а,б). Граница раздела между покрытием и подложкой без видимых  дефектов. При  прохождении частиц порошка через аргонно-азотную плазму они нагреваются и при ударе о подложку затвердевают в виде деформированных дисков, которые видны на снимках и  имеют диаметр 1-7мкм и толщину 0,8-2 мкм.

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при комнатной температуре исходное фазовое состояние слоя TiNi после плазменного напыления механически активированного порошка представляет собой мартенситные фазы В19' с моноклинной решеткой, аустенитную B2-фазу с кубической решёткой, фазу Ti3Ni4 с ромбоэдрической решёткой, фаза Ni3Ti  с гексагональной решеткой, фаза NiTi2 с кубической решеткой, небольшое количество TiO и NiTiO3 c ромбоэдрической решеткой (мартенситная фаза В19' ≈ 59,5(60%, аустенитная фаза B2 ≈ 15(15,5%, Ti3Ni4 ≈ 18,5(19%, Ni3Ti ≈ 1,5(2%, NiTi2 ≈ 1,5(2%, TiO + NiTiO3  менее 1,5%).

а) б)

Рис. 3. Наноструктурированное TiNi  покрытие, полученное плазменным напылением механически активированного порошка. ×120000 – а); количественное распределение размера зерен и их процентного содержания в покрытии  TiNi -  (б)

Проведенные исследования напыления порошка в исходном состоянии и после механоактивации показали, что предварительная механоактивация порошков позволяет снизить пористость покрытий до 2% и обеспечить прочность сцепления покрытия с основой  до 50-60МПа. Разработана статистическая модель технологического процесса, позволяющие оптимизировать структурно-механические свойства и обеспечить формирование нанокристаллической структуры.

Исследование эволюции структуры на всех этапах поверхностного модифицирования выполнялся на основе фрактального подхода методом мультифрактальной параметризации, который базируется на качественном анализе инструментальными методами и в дополнении к  таким классическим параметрам микроструктуры, как размер зерна, удельная площадь, связанных с физико-механическими свойствами, несет информацию количественного характера. На рис. 4 представленная цифровая фотография микроструктуры размером 150×1650 мкм, которая разбивалась сеткой на 11 зон, размер ячейки составлял 512(512 px. Толщина слоя TiNi составляла 1000 мкм, а никелевого подслоя 100 мкм.

Мультифрактальный анализ (МФА) порошка TiNi показал, что размерность самоподобия частиц механоактивированного порошка ПН55Т45, D0=0,997, для среднестатистической частицы составляет D0=0,998, т.е. отдельная частица не обладает фрактальностью, поскольку имеет близкую к нулю адаптивность. Пороговая устойчивость D100 =1,287 указывает на принадлежность частиц порошка к квазиупругой среде. Результаты МФА поверхностного слоя TiNi после плазменного напыления  представлены на рис. 4 и в табл. 1. Величина размерности самоподобия для сплава TiNi и стали 45 составила D0=1,852 и D0=1,565. Известно, для аустенитных сталей, значение порога устойчивости составляет порядка 1,8, т.е. сталь, не претерпевшая никаких воздействий, не переходит порог перколяции, значение D100=1,757.

Рис.4. Разбиение микроструктуры покрытия TiNi наложением сетки

Таблица 1. Мультифрактальные характеристики поверхностного слоя сплава TiNi, после плазменного напыления на сталь 45, по глубине

| Область | № уч-кака | Δ100 | f100 | D0 | D1 | D2 | D100 | δdψ | Aψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слой NiTi | 1 | 0,267 | 0,156 | 1,874 | 1,741 | 1,697 | 1,511 | 0,183 | 0,493 |
|  | 2 | 0,241 | 0,184 | 1,861 | 1,716 | 1,623 | 1,541 | 0,214 | 0,549 |
|  | 3 | 0,248 | 0,176 | 1,852 | 1,724 | 1,651 | 1,587 | 0,221 | 0,564 |
|  | 4 | 0,283 | 0,168 | 1,857 | 1,687 | 1,648 | 1,612 | 0,228 | 0,567 |
|  | 5 | 0,341 | 0,207 | 1,943 | 1,815 | 1,767 | 1,687 | 0,234 | 0,613 |
|  | 6 | 0,310 | 0,078 | 1,907 | 1,791 | 1,748 | 1,653 | 0,208 | 0,581 |
| Переходный слой | 7 | 0,249 | 0,091 | 1,841 | 1,742 | 1,683 | 1,551 | 0,187 | 0,474 |
| Слой Ni | 8 | 0,301 | 0,147 | 1,879 | 1,763 | 1,754 | 1,573 | 0,112 | 0,211 |
| Переходный слой | 9 | 0,223 | 0,074 | 1,831 | 1,695 | 1,693 | 1,503 | -0,071 | -0,071 |
| Стальная основа | 10 | 0,198 | 3,148 | 1,424 | 1,461 | 1,474 | 1,468 | 0,036 | 0,038 |
|  | 11 | 0,125 | 2,985 | 1,565 | 1,674 | 1,584 | 1,471 | -0,098 | -0,148 |

где Δ100 – скрытая периодичность;  f100 –однородность;  D0 - фрактальная размерность; D100 –порог устойчивость;  Aψ  - адаптивность;

Величина порога устойчивости микроструктуры TiNi в выбранном масштабном уровне составила D100=1,612÷1,653 - TiNi,  что соответствует области существования пластичных Ф- симметрийных фракталов 1,475(D100(1,67  и изменению структур за счет деформации превращения. В области переходной зоны начинается плавное снижение показателей D100 и Δ100 и одновременно резкий рост однородности  f100. Как видно из табл.1, поверхность стальной основы, граничащая с напыленным переходным слоем, претерпела структурную деградацию за счет воздействия плазменного напыления механоактивированного порошка. В этой области показатель скрытой периодичности становится отрицательным, что указывает на вырождение упорядоченности структуры и неспособности к самовосстановлению, также наблюдается и вырождение мультифрактальности ((. Стальная основа имеет порог устойчивости 1,468(1,471, принадлежащей области 1,3(D100(1,475 с вакансионным механизмом перестройки структуры. Адаптационные свойства у стальной основы отсутствуют (А(( 0). Ширина зоны деградации стали достигает 1(5 мкм. Мультифрактальные характеристики фиксируют границы перехода от адаптации к деградации по глубине соединения TiNi-Ni и  Ni-сталь. Анализ распределения мультифрактальных характеристик показывает, что глубина слоя TiNi, на которой отсутствуют признаки деградации структуры, то есть эффективного слоя, достигает 995 мкм.

При сопоставлении МФХ с традиционными характеристиками структуры установлена связь между показателем МФМ – фрактальной размерностью структуры (D0) и размером зерна (d, мкм).  Изменение фрактальной размерности и размера зерна по глубине слоя TiNi описывается графиком рассеяния двухординатного типа с полиномиальным приближением (рис. 5).

Проведенные экспериментальные исследования прочности стали 45, поверхностно-модифицированной сплавом TiNi при многоцикловом  нагружении показали повышение предела выносливости на  51%, а стали 08Х14НДЛ после поверхностного модифицирования TiNi на 36,5%  на воздухе и на 65%  в морской воде. Износостойкость стали 45 с поверхностным слоем TiNi повышается в 3-3,5 раза. Экспериментально подтверждены высокие коррозионные свойства поверхностных слоев TiNi слоев в морской воде.

Произведена конечно-элементная оценка НДС лопасти гребного винта судна из стали 08Х14НДЛ с учетом влияния наноразмерного (средний размер зерна 80 мкм) покрытия на основе TiNi [7].  Как в мартенситном, так и в аустенитном состоянии покрытие толщиной 1 мм обеспечивает снижение напряжений в наиболее опасных зонах лопасти и с учетом повышенных характеристик TiNi сопротивления износу и коррозии в условиях воздействия сред способствует повышению  надежности. На примере термомеханически управляемого разъемного соединения и запорной арматуры также показана возможность и экономическая целесообразность использования поверхностного модифицирования деталей материалами с ЭПФ для обеспечения функционально-механических свойств [8].

Выводы. На основе анализа фазового состава, среднего размера зерен, определенного методом электронной микроскопии высокого разрешения и мультифрактальной параметризации структуры  показана  взаимосвязь свойств покрытий с их структурно-фазовым состоянием. Изучено влияние структуры и механических свойств композиции сталь- покрытие в условиях циклического нагружения и износа. Показано, что напыление механоактивированного порошка оптимального гранулометрического состава обеспечивает повышение усталостной прочности и износостойкости. Установлены закономерности эволюции структурных параметров и мультифрактальных характеристик  поверхностных слоев из материалов с ЭПФ, позволяющие прогнозировать свойства композиции «сталь-покрытие».

Литература

- Лякишев Н.П., Алымов М.И. Наноматериалы конструкционного назначения // Российские нанотехнологии .  2006. -Т.1-2. С. 71-81.

- Валиев Р. Создание наноструктурных металлов и сплавов с уникальными свойствами, используя интенсивные пластические деформации // Российские нанотехнологии. - 2007.- Т.1-2. - С. 208-216.

- Бледнова Ж.М., Русинов П.О. Формирование наноструктурированных поверхностных слоёв из материалов с памятью формы на основе TiNi плазменной наплавкой // Упрочняющие технологии и покрытия 2009. № 9.- С.23-31.

- Бледнова Ж.М., Русинов П.О. Структурно-механические особенности формирования поверхностных слоёв при плазменном напылении NiAl // Известия вузов. Сев.- Кавказ. регион. Технические науки. 2009. № 6.

- Пузряков А.Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления: Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 360 с.

- Поверхностные и внутренние границы раздела в гетерогенных материалах /Под ред. В.Е. Панина; Рос. Акад. Наук, Сиб. отделение, Ин-т физики прочности и материаловедения и др.- Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 520 с.- (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 8).

- Бледнова Ж.М., Починков Р.А., Русинов П.О. Влияние поверхностного модифицирования материалом с ЭПФ на основе TiNi на напряженно-деформированное состояние лопасти гребного винта // Безопасность и живучесть технических систем. Сб. науч. труд. Всерос. конф. Красноярск. 2009.-С. 120-123.

- Решение о выдаче патента по заявке  № 2009110621 от 23.03.09. Запорная арматура. Бледнова Ж.М., Русинов П.О., Чаевский М.И. (19.03.09 п/п 15378 от 27.02.09).

# Text boxes

5

Рис. 5. Изменение размера зерна (d) и  фрактальной размерности структуры материала «сталь-слой TiNi» по толщине поверхностного модифицированного слоя, полученного плазменным напылением