СИнтез наноструктурированных металлоуглеродных материалов при управляемом лазерном воздействии

А.А. Антипов, С.М. Аракелян, С.В. Кутровская, А.О. Кучерик, В.Г. Прокошев

Владимирский государственный университет,г. Владимир, Россия

Введение

Углеродные нанотрубки – материал, обладающий рядом уникальных свойств: высокая удельная поверхность, электропроводность, прочность и т.д. Это позволяет создавать на их основе эффективные носители катализаторов для различных процессов [1]. Добавление на поверхность и/или концы нанотрубок атомов различных металлов(Pd,Pt,Au и др.) позволяет получать более активные каталитические вещества [2-5]. Применение методов лазерно-плазменного управления процессами формирования тонких пленок и объемных наноструктурированных материалов перспективно для создания принципиально новых материалов с помощью варьирования  параметров лазерного излучения (длины волны, формы пучка, длительности импульса, времени воздействия и т.д.), которые существенным образом влияют на свойства синтезируемых наноструктур. Методы лазерного формирования объемных изделий при воздействии излучения на углеродные нанотрубки (см. напр. [6]), а также получение наноструктурированных пленок из массивов углеродных нанотрубок с добавлением  металлов перспективно для приложений. Особый интерес вызывает получение наноструктурированной пленки углеродных нанотрубок с расположенными на их поверхности наночастицами оксида титана, являющегося уникальным катализатором[7-9].

## Описание эксперимента

В настоящей работе использовались углеродные нанотрубки, полученные по схеме предложенной в работе [10]. Изображения исходного вида массива нанотрубок представлены на рис. 1

Рис. 1. Фотографии углеродных нанотрубок при различных увеличениях растрового    электронного микроскопа: а) увеличение х 800, б) увеличение х 20 000

На представленных изображениях видно, что углеродные нанотрубки представляют собой конгломерат перепутанных волокон; средний радиальный размер одного волокна составляет порядка 70нм. Использование данного способа позволяет синтезировать многослойные нанотрубки [11-13].

Для модификации свойств исходной наноструктуры и переноса массивов нанотрубок нами использовалась схема «острийного эффекта» при лазерном воздействии на двухкомпонентные массивы. Суть эффекта заключается в том, что при лазерном воздействии на мишень вследствие абляции более легких частиц матрицы происходит перенос/перестройка тяжелых частиц на поверхность подложки [15]. Для тестовых экспериментов были выбраны нанопорошки никеля и оксида железа с размером частиц меньше 100нм. Выбор нанопорошка никеля был вызван тем, что он является химическим катализатором для формирования нанотрубок при каталитическом осаждении паров углерода [11,13] и как следствие, –  на поверхности никеля при взаимодействии с наноструктурами углерода возможно формирование графеноподобных слоев [16,17].В нашем случае, за счет того, что в присутствии углерода температура плавления никеля [11] существенно понижается, можно ожидать, что при лазерном нагреве активно испаряющиеся с поверхности расплава частицы никеля будут увлекать за собой более тяжелые углеродные нанотрубки.

Равномерно перемешанные в пропорции 2:1 нанопорошок Ni и  углеродные нанотрубки находились в керамической шайбе. Воздействие осуществлялось по схеме, изображенной на рис. 2. Лазерное воздействие на массив осуществлялось излучением непрерывного YAG:Nd3+ волоконного лазера ЛС-02-Т (ƛ=1,06 мкм).

Рис. 2. Лазерное воздействие на смесь (углеродные нанотрубки  + нанопорошок Ni), помещенную в керамическую шайбу.

В первой серии экспериментов время лазерного воздействия составляло 5 с; средняя мощность составляла 5 Вт, область лазерного облучения – 50мкм.

Рис. 3. РЭМ-изображения пленки, осажденной на подложку с мишени из смеси углеродных нанотрубок с нанопорошком Ni при мощности лазерного излучения в 5 Вт и увеличениях: а) х 5 000, б) х 8 013.

Наблюдается формирование на холодной подложке однородного напыленного слоя наноструктурированного в виде «чешуек» размерами 0,6 – 0,8 мкм (рис. 3), которые напоминают структуру нановолокон, образовавшихся при скручивании нескольких нанотрубок, что связано со спеканием нанотрубок и никеля между собой в процессе лазерного напыления.

Во второй серии экспериментов время воздействия оставалось неизменным (равное 5 секундам), а мощность воздействия составляла 3 Вт при той же фокусировке. В этом случае удалость получить более разреженные зернистые структуры, форма которых показывает, что на поверхности подложки копируется структура массива нанотрубок (рис.4). Белые сферы, зафисировнные  на рис. 4б соответствуют спекшимся частицам никеля, а нити между ними являются нановолокнами углерода. Диаметр сфер составляет порядка 0.15-0.2 мкм, а радиальный размер нитей – порядка 0.25 мкм.

Рис. 4. РЭМ-изображения осаждения на подложке смеси углеродных нанотрубок с нанопорошком Ni при мощности лазерного облучения мишени 3 Вт и увеличениях: а) х 8 805, б) х 21 906.

Для выяснения механизма образования напыленной пленки именно такого вида нанопорошок никеля был заменен в эксперименте на нанопорошок оксида железа (согласно [11,12] железо в чистом виде также является катализатором роста углеродных нанотрубок). При сохранении прочих условий эксперимента был получен следующий вид осажденного слоя (рис. 5).

Рис. 5 . РЭМ-изображения осаждения смеси нанотрубок с порошком оксида железа на подложке при мощности лазерного облучения мишени 3 Вт и увеличениях:

а) х 5 010, б) х 18 300.

Как видно, общий вид сформированного осажденного слоя не изменился. Между более крупными образованиями в виде отдельных «чешуек», являющихся смесью из углеродных нанотрубок и наночастиц оксида железа, протянуты «жгутики» углеродных нанотрубок.

После проведения тестовой серии экспериментов, демонстрирующей возможность получения наноструктурированной пленки, состоящей из углеродных нанотрубок и присоединившихся к ним наночастиц никеля и железа, были выполнены эксперименты по осаждению углеродных нанотрубок, смешанных с  нанопорошком оксида титана. Основные условия лазерного воздействия были аналогичны предыдущим экспериментам, но в этих сериях последовательно увеличивалась мощность лазерного излучения.

Рис. 6 Формирование на поверхности подложки наноструктурированного слоя углеродных нанотрубок и нанопорошка оксида титана при лазерном воздействии на мишень:      а) средняя мощность 3Вт; б) средняя мощность 5Вт; в) средняя мощность 10Вт.

В результате была продемонстрирована возможность получения массива нанотрубок с встроенными в него наночастицами оксида титана (рис. 6 а,б); с увеличением мощности воздействия до 10Вт удалось получить пористую структуру, состоящую из оксида титана и нанотрубок, формирующуюся в процессе напыления преимущественно перпендикулярно плоскости подложки.

Исследование поверхности мишени (нанотрубки с добавлением нанопорошков металлов) после лазерного воздействия показало, что происходит изменение структуры порошка в процессе напыления (рис.7).

Рис. 7. Изменение морфологии поверхности мишени после лазерного воздействия: а)массив нанотрубок; б) массив нанотрубок с прикрепившимися на их поверхности частицами металла.

## Обсуждение

Проведенные эксперименты по лазерному напылению демонстрируют возможность управления образованием сложных наноструктурированных покрытий на поверхности подложки при использовании мишени из смеси нанопорошков металлов и углеродных нанотрубок. Наиболее перспективным оказывается лазерный метод воздействия на массив углеродных нанотрубок в присутствии катализаторов роста данных структур. Как показано в работе [18] сами наночастицы могут быть такими катализаторами для роста нанотрубок. Вопрос о механизме образования наноструктур на поверхности холодной подложки до конца не ясен, поскольку в процессе воздействия может происходить перестройка углеродных нанотрубок за счет действия наночастиц катализаторов. В этом случае реализуемая схема образования наноструктур соответствует  открытому реактору со скоростью испарения частиц порядка звуковой скорости. Исследование поверхности мишени после лазерного воздействия показывает, что в процессе взаимодействия лазерного излучения с углеродными нанотрубками, смешанными с нанопорошком металла, происходит локальное проплавление. В этом случае, при активном испарении вещества (визуально над областью лазерного воздействия на мишень фиксируется интенсивный плазменный факел), нанотрубки, оказавшиеся на поверхности расплава, могут увлекаться с поверхности и осаждаться на подложку. В такой системе углерод-металл, как показано в работе [19], возможно образование фрактальных структур при самоорганизации углерода на металле в процессе теплового/лазерного воздействия. Одновременно с этим, в процессе распространения двухкомпонентной плазмы возможно образование фрактальных кластеров [20].

Предлагаемый способ получения металлоуглеродных наноструктур имеет перспективу для различных приложений, фотоники и оптоэлектроники, поскольку позволяет воздействовать на углеродные нанотрубки и менять их морфологические и физико-химические свойства при температурах значительно меньших температуры плавления материала.

## Список используемой литературы

- Li W., Liang C., Qiu J., Zhou W., Han H., Wei Z., Sun G., Xin Q. Carbon nanotubes as support for cathode catalyst of a direct methanol fuel cell. // Carbon, 2002. Vol. 40. P. 791-794.

- 2. Kukovitsky E. F., L'vov S. G., Sainov N. A., Shustov V. A. CVD growth of carbon nanotube films on nickel substrates, 2003, 215, P. 201-208.

- Bing ZHANG, Li Juan CHEN, Kai Yong GE, Yan Chuan GUO, Bi Xian PENG Preparation of multiwall carbon nanotubes-supported high loading platinum for vehicular PEMFC application// Chines Chemical Letters Vol. 16, No. 11, pp 1531-1534, 2005.

- S. D. Kushch, N. S. Kujunko, and B. P. Tarasov Platinum nanoparticles on carbon nanomaterials with graphene structure as hydrogenation catalysts// Russian Journal of General Chemistry, 2009, Vol. 79, No. 4, pp. 706–710, 2009.

- Н. М. Сулейманов, В. Л. Матухин, Е. Ф. Куковицкий, С. М. Хантимеров Применение углеродных наноструктурных материалов в топливных элементах// Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ №6(38), стр. 89 (2006).

- С.А. Агеева, И.И. Бобринецкий, В.И. Конов, В.К. Неволин, В.М. Подгаецкий, О.В. Пономарева, В.В. Савранский, С.В. Селищев, М.М. Симунин Исследование нанотрубчатых 3D-композитов, полученных под действием лазерного излучения// Квантовая электроника Т.39, №4, стр. 337-341 (2009).

- Пармон В.Н. Фотокатализ: Вопросы терминологии //Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. /Ред. К.И. Замараев, В.Н. Пармон. Новосибирск: Наука, 1991.С. 7-17.

- Харламова М.В., Колесник И.В., Елисеев А.А., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д.  Получение мезопористого оксида титана, допированного ионами металлов// Труды VIII Международной конференции Химия твёрдого тела и современные микро и нанотехнологии стр. 60-62, 2008.

- Wei Sha, Haji Muhd Saymaizar Haji Mat Daud, Xiaomin Wu Gas nitriding of high strength titanium alloy b21s and its microstrucure\\ Microscopy and analyis #117, pp.5-8 (2009).

- А.Г. Ткачев, С.В. Мищенко, В.И. Коновалов. Каталитический синтез углеродных нанотрубок из газофазных продуктов пиролиза углеродов. Российские нанотехнологии. Т. 2. № 7-8, 2007.

- П.Н.Дьячков Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 293с.: ил.

- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

- Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. Екатеринбург УроРАН, 1998г, 199с.).

- Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. – М.: КомКнига, 2006. – 592 с.

- Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С. Избранные задачи теории лазерной абляции.- УФН, т.172, №3, с.301-333, 2002.

- Е.В. Рутьков, Н.Р. Галь Физико-химические процессы в многофазных системах на поверхности металлов с участием наноуглерода: сегрегация, растворение, зарождение и рост графена// Известия РАН. Серия Физическая, т. 73, №5, с 707-709(2009).

- Д.Ю. Усачев, А.М. Добротворский, А.М. Шикин, В.К. Адамчук, А.Ю. Варыхалов, O. Rader, W. Gudat Морфология графена на поверхности монокриталла Ni. Экспериментальное и теоритеческое исследование // Известия РАН. Серия Физическая, т. 73, №5, с 719-722 (2009).

- Daisuke Takagi, Yoshihiro Kobayashi and Yoshikazu Homma Carbon nanotube growth from diamond// J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (20), pp 6922–6923.

- Г.А. Домрачев и др. Роль углерода и металла в самоорганизации системы железо-углерод при различном содержании компонентов// Физика твердого тела, 2004, т. 46, В. 10 сс.1901-1915.

- Н.Е.Каск, С.В.Мичурин, Г.М.Федоров  Фрактальные структуры в лазерном факеле // Квантовая электроника, 33, № 1 с. 437-442, (2003)